ТЕхническое задание

| № п/п | Наименование показателя | Значение, требуемое для использования контракта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части |
| 2 | Место выполнения работ, услуг | Иркутская область, Иркутский район, ТСЖ «Молодежный» |
| 3 | Объемы работ | S = 3150 м2 ул. Солнечная 21- 31 |
| 4 | Состав выполняемых работ | 1) Разборка старого асфальтобетонного покрытия. 2) Выемка грунта на глубину 1 м с вывозом на 15 км. 3) Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня фр. св. 70 до 200 с послойным уплотнением толщиной 60 см в плотном теле. 4) Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из ПГС с послойным уплотнением толщиной 40 см в плотном теле. 5) Устройство нижнего слоя а/б покрытия из смесей крупнозернистых пористых толщиной 6 см. 6) Устройство верхнего слоя а/б покрытия из смесей плотных мелкозернистых толщиной 4 см. |
| 5 | Требования к применяемым материалам | 1) Щебень: - фр. св. 70 до 200; - место производства – карьер, находящийся на 77-м км Голоустенского тракта. 2) Смесь асфальтобетонная для нижнего слоя покрытия проезжей части: - крупнозернистая, пористая марки I; - наибольший размер минеральных зерен: 40 мм; - марка щебня по дробимости из осадочных горных пород: 600; - марка по морозостойкости: F25; - марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия: 600; - содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания: не более 0,5 % по массе; - содержание битума: в пределах диапазона 3,5 – 5,5 % по массе. 3) Смесь асфальтобетонная для верхнего слоя покрытия проезжей части: - горячая, мелкозернистая плотная марки II тип В; - наибольший размер минеральных зерен: 20 мм; - марка щебня по дробимости из осадочных горных пород: 600; - марка щебня по истираемости: И3; - марка по морозостойкости: F25; - марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия: 600; - содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания: не более 0,5 % по массе; - содержание битума: в пределах диапазона 6,0 - 7,0 % по массе. |
| 6 | Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг): | -Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности; -наличие инструкции по технике безопасности; -все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование должно быть надежно укреплено и безопасно при использовании; -обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации; -при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в РФ»; -при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство; -за безопасность выполняемых работ несет ответственность подрядчик согласно Федеральному закону от 17.07.99. г. № 181-ФЗ; -к работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте; -обязательно присутствие ответственного лица за технику безопасности на рабочем месте. |
| 7 | Требования к участникам размещения заказа, устанавливаемые заказчиком: | 1 . Наличие специализированной техники для проведения работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части. 2. Наличие квалифицированного персонала (с наличием разрешения на работу в РФ и др. документов для законного присутствия в РФ и выполнения работ). 3. Договора на завоз щебня и ПГС. |

ТЕхническое задание

| № п/п | Наименование показателя | Значение, требуемое для использования контракта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части |
| 2 | Место выполнения работ, услуг | Иркутская область, Иркутский район, ТСН «Молодежный» |
| 3 | Объемы работ | S = 2880 м2 ул. Солнечная 1- 19 |
| 4 | Состав выполняемых работ | Восстановление асфальтового покрытия с фрезерованием дорожного полотна 1.Фрезерование дорожного полотна на глубину 30 см за два прохода без вывоза отработанного материала. 2.Планировка, уплотнение ПГС и асфальтового среза. 3. Асфальтирование в два слоя толщиной 10 см. |
| 5 | Требования к применяемым материалам | 1) Смесь асфальтобетонная для нижнего слоя покрытия проезжей части: - крупнозернистая, пористая марки I; - наибольший размер минеральных зерен: 40 мм; - марка щебня по дробимости из осадочных горных пород: 600; - марка по морозостойкости: F25; - марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия: 600; - содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания: не более 0,5 % по массе; - содержание битума: в пределах диапазона 3,5 – 5,5 % по массе. 2) Смесь асфальтобетонная для верхнего слоя покрытия проезжей части: - горячая, мелкозернистая плотная марки II тип В; - наибольший размер минеральных зерен: 20 мм; - марка щебня по дробимости из осадочных горных пород: 600; - марка щебня по истираемости: И3; - марка по морозостойкости: F25; - марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия: 600; - содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания: не более 0,5 % по массе; - содержание битума: в пределах диапазона 6,0 - 7,0 % по массе. |
| 6 | Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг): | -Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности; -наличие инструкции по технике безопасности; -все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование должно быть надежно укреплено и безопасно при использовании; -обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации; -при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в РФ»; -при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство; -за безопасность выполняемых работ несет ответственность подрядчик согласно Федеральному закону от 17.07.99. г. № 181-ФЗ; -к работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте; -обязательно присутствие ответственного лица за технику безопасности на рабочем месте. |
| 7 | Требования к участникам размещения заказа, устанавливаемые заказчиком: | 1 . Наличие специализированной техники для проведения работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части. 2. Наличие квалифицированного персонала (с наличием разрешения на работу в РФ и др. документов для законного присутствия в РФ и выполнения работ). 3. Договора на завоз щебня и ПГС. |

Заказчик:

ТСН «Молодежное»

Сводная таблица

стоимости выполненных работ

по ремонту на сетях  водоснабжения поселка

без учета стоимости материалов

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка нового водопровода ПЭ 110 | 100 м. |  |
| 2 | Бестраншейная замена металлических труб на пластиковые с разрушителем ДУ – 108 на ДУ - 110 | 100 м. |  |
| 3 | Устранение точечной аварии на водомагистрали с разработкой котлована(глубина 3 м.) | 1 ед. |  |
| 4 | Монтаж задвижек с приваркой фланцев 150 | 1 шт. |  |
| 5 | Монтаж задвижек с приваркой фланцев 100 | 1 шт. |  |
| 6 | Бестраншейная замена металлических труб на пластиковые с понижением диаметра 108 на 63 и 159 на 110 | 100 м. |  |

Исполнитель:                       _________________